Гофрированная труба Hydrosta нержавеющая

 

[image: image1.png]



Технические характеристики

В таблице показаны технические характеристики гофрированной нержавеющей трубы Hydrosta (Ю.Корея). Производитель обеспечивает стабильность технических показателей и постоянное качество нержавеющей гофрированной трубы.

	Xарактеристики
	Значение показателя

	
	Диаметр условного прохода, мм

	
	15
	20
	25
	32

	Радиус изгиба, мм, не более
	45
	60
	75
	96

	Максимальное рабочее гидравлическое давление, МПа, не менее
	1,5
	1,2
	1,0
	1,0

	Сохранение целостности гибкого трубопровода при изгибании по одной точке на угол 90°, количество изгибов, не менее
	8

	Рабочая температура, °С
	-30 °C - +150 °C

	Толщина стенки нержавеющей трубы гофрированной, мм
	0,3

	Срок службы при условии соблюдения потребителем условий монтажа и эксплуатации, лет, не менее
	20


Труба гофрированная нержавеющая Hydrosta производства Южная Корея, изготовлена из высоколегированной полированной стальной ленты, поэтому труба гофрированная нержавеющая не подвергается коррозии и на ее стенках не задерживаются осадочные материалы. Трубы  гофрированные нержавеющие HYDROSTA изготовлены из стали SUS 304(08Х18Н10), латунь аналог: ЛС63.

Области применения гофрированной трубы нержавеющей Hydrosta:

1. подвода газа к газопотребляющему оборудованию;

2. монтажа систем пожаротушения, а также для монтажа трубопроводов гофрированных нержавеющих горячей и холодной воды;

3. устройства тёплых полов и стен;

4. подключения выносного бака к бытовым банным печам;

5. при сопряжении торцов секций трубопроводов высокого давления, имеющих несоосности соизмеримые с диаметром соединительных труб гофрированных нержавеющих.

Преимущества гофрированной трубы нержавеющей Hydrosta:

1. Срок службы высоколегированной гофрированной трубы нержавеющей и латунных фитингов к ней неограничен, срок службы уплотнительных колец не менее 30 лет.

2. Гофрированная труба нержавеющая Hydrosta не боится "разморозки" в зимнее время, отогревается как обычные стальные трубы.

3. Нержавеющая гофрированная труба сочетает в себе пластичность и жесткость в отношении к внешним и внутренним механическим воздействиям (не боится гидроудара).

4. Смонтированный гофрированный нержавеющий трубопровод для питьевой воды не требует специальной очистки и готов сразу же к применению.

5. Труба гофрированная нержавеющая очень легко гнется без всяких приспособлений, не нарушая своего проходного сечения, не вызывая микротрещин и механических напряжений в металле. Гофра трубы нержавеющей гофрированной сама компенсирует линейные расширения и сжатия под циклическим воздействием температур, поэтому не требует специальных мер для их компенсации.

6. Гофрированная нержавеющая труба не требует за собой наблюдения после монтажа, поэтому его можно укладывать в бетонные стяжки и под штукатурку на стене.

7. Труба нержавеющая гофрированная незаменима для изготовления теплого пола или теплых стен, а так же для укладки в подвалах. Ей не страшны грызуны, грибок, плесень.

8. Труба нержавеющая гофрированная легко монтируется в стесненных условиях, на ее монтаж уходят считанные минуты, при высокой надежности и качестве работ.

9. Оригинальный дизайн гофрированного нержавеющего трубопровода. Гофрированный нержавеющий трубопровод сочетается с любыми типами отделки помещения.

10. Надежность и долговечность такого трубопровода такова, что он не требует обслуживания во время его эксплуатации и позволяет осуществлять прокладку в штробах, в бетонных стяжках и за защитными или декоративными панелями.

11. Трубопровод из нержавеющей гофрированной трубы может резаться ручным труборезом, предназначенным для резки медных и стальных тонкостенных труб нержавеющих гофрированных, также для резки можно применять ножовку по металлу или «болгарку».

Указания относительно безопасности и применения

Гофрированные трубы нержавеющие HydroSta устанавливаются только в таких местах, где имеется достаточная защита от механических повреждений, и в которых исключено воздействие агрессивных сред, отрицательно действующих на используемый в этих нержавеющих гофрированных трубах материал. При испытаниях трубы гофрированной нержавеющей и для чистки нельзя применять агрессивные средства, отрицательно действующие на материал гофрированной нержавеющей трубы. Остатки чистящих средств необходимо удалить после чистки. Гофрированные нержавеющие трубы HydroSta не следует изгибать многократно и прикладывать чрезмерные усилия для избегания деформации стали. Вследствие повторных механических деформаций (не более 20 раз) в одном и том же месте, возможно разрушение материала. Трубопровод HydroSta в смонтированном состоянии не должен подвергаться воздействию напряжений «кручения». Также трубопровод должен быть защищён от возможного воздействия электрического тока.

[image: image2.png]



Технические данные. Показатели диаметров гофрированных нержавеющих труб HydroSta.

	марка стали нержавеющей гофрированной трубы
	SUS304   (08X18M10)

	условный размер
	15А
	20А
	25А
	32А

	внешний диаметр D
	мм
	18,1
	25,6
	32,0
	

	внешний диаметр d1
	мм
	19,1
	26,6
	33,0
	37,0

	внутренний диаметр d2
	мм
	14,1
	21,0
	27,0
	34,0

	толщина стенки трубы гофрированной нержавеющей
	мм
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3

	стандартная длина бухты
	метр
	50 м
	30 м
	30м
	20м


[image: image3.png]Flow Chart (Quarpawua noroka)





Формула для расчета: рR= I * R

рR - потери давления для гофрированной трубы из нержавеющей стали (Ра)

I - длина гофрированной трубы нержавеющей (м)

R - потери давления в смонтированной нержавеющей гофрированной трубе на один метр (Ра/м). Максимальные расходы для воды (ориентировочные значения).

Максимальные расходы для воды (ориентировочные значения)

	DN
	Расход в л/час

	15
	1500

	20
	2500

	25
	4000

	32
	6000


Коэффициенты уменьшения рабочего давления в зависимости от температуры (при t° свыше 50°С)

	Температура
	Коэффициенты уменьшения рабочего давления

	50
	1,00

	110
	0,95

	120
	0,80

	150
	0,70


Фитинги латунные для трубопровода

[image: image4.png]Mydpra ¢ Hapyssoii peasGoii [SM 15X 1/2° Vronemc T EF 15x 12"
SZGxa| SHYTPeRHel pessboi [Eroo
sm2sx 1
SM32x1 14 EF25x 1
i a 3 Toommi C TFTBX 12X
[sF 15 112
Mydpra c suyTpesneil peasGoii JCEEE 4 -
SF20x 34" TF20X3A X
2
- T
SF32c1 114 TF25x1'x25
Mydpra npsvia U5 x15 oo T s
SU20x20 TT20x20x20





 

